# С.С. ГАЛАКТИОНОВ, А.Т. ВАРДОСАНИДЗЕ,

# К.А. СУРКОВ

# Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва

ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ

ЛЮМИНОФОРА ZnS:Bi

Твердофазным синтезом в кварцевых ампулах были получены ряд люминофоров ZnS:Bi  с различными спектрами люминесценции. Полученные объекты исследовались с целью дальнейшего применения в люминесцентной термометрии. Были сняты спектры возбуждения, спектры люминесценции, КТВ, температурная чувствительность.

Введение

Известно, что висмут в сульфиде цинка создает несколько полос люминесценции зеленая с максимумом при 500–520 нм, красная с максимумом при 640 нм и 740 нм [1]. Электронное строение нона Вi3+ позволяет подходить к трактовке механизма люминесценции этих фосфоров с позиции теории локальных центров. В то же время, участие электронных ловушек в процессе свечения указывает на присутствие рекомбинационных процессов. Это, а также химическое своеобразие висмута, обусловленное его положением в периодической системе, делает данный активатор интересным в теоретическом и практическом отношении.

Постановка задачи

Необходимо было получить люминофоры с единичной полосой в красной области спектра и разобраться в технологии их получения. Выяснить значение термочувствительности в широком диапазоне температур.

Пути решения задачи

Люминофоры получали путем прокаливания шихты ZnS, 1–3 мол%  BiCl3 и плавня 1–5%масс LiCl в кварцевых ампулах в присутствии атмосферы серы. Измерялись спектры возбуждения и люминесценции. По данным спектров люминесценции отобрали ряд люминофоров с единичными полосами в красной области. Были сняты кривые температурного высвечивания и определена зависимость линии люминесценции от глубины ловушек. Температурная чувствительность изучалась в специальной ячейки, позволяющей производить измерения в диапазоне температур от азотных и выше.

Результаты экспериментов

Была разработана методика и установлено влияние различных факторов на синтез люминофора ZnS:Bi с единичной красной полосой. Были получены образцы достаточной интенсивности для дальнейших исследований.

Кривые термовысвечивания позволили разобраться в энергетических переходах внутри Bi3+ и уровнях отвечающих за люминесценцию в красной области.

Была снята зависимость термочувствительности от температуры для полученных люминофоров. В результате измерения получили термочувствительности >1% в областях –20°С÷10°С; 40°С–60°С

Заключение

Изучено влияние различных факторов на синтез и свойства люминофора ZnS:Bi. Показано, что для полученных люминофоров значение термочувствительности больше минимальной для использования в ЛТМ (люминесцентной термометрии).

Выводы

Исходя из данных термочувствительности можно предложить в качестве областей использования данного люминофора: разморозку продуктов в СВЧ полях в магнетронных камерах (–20°С÷10°С),  различные объекты перегревание выше 40-60°С для которых недопустимо.

Список литературы

1. Галактионов С.С., Старостенко С.Н. Цинк-сульфидные люминофоры, активированные висмутом. // Тр. МХТИ, "Исследования в области химии и химической технологии материалов для электронной техники". 1981. Вып.120. С.53-64.